## Slide 1: ΠΟΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

## Slide 2: ΠΟΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ
ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
Μικροπορώδη Πολυμερή (διάμετρος πόρων μικρότερη από 2 nm)
Μεσοπορώδη Πολυμερή (διάμετρος πόρων μεταξύ 2-50 nm)
Μακροπορώδη Πολυμερή (διάμετρος πόρων μεγαλύτερη από 50 nm)

## Slide 3: ΠΟΡΩΔΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΟΡΩΔΕΣ
ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (thin films)
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΠΛΕΓΜΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ

## Slide 4: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΡΩΔΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
GAS STORAGE AND SEPARATION MATERIALS
ENCAPSULATION AGENTS FOR CONTROLLED RELEASE OF DRUGS
CATALYSTS
SUPPORTS FOR CATALYSTS AND SENSORS
PRECURSORS OF NANOSTRUCTURED CARBON MATERIALS
LOW-DIELECTRIC CONSTANT MATERIALS
PHOTONIC BAND GAP MATERIALS
FILTRATION/SEPARATION MEMBRANES
PROTON EXCHANGE MEMBRANES
ELECTRODE MATERIALS FOR ENERGY STORAGE
PACKING MATERIALS IN CHROMATOGRAPHY
MASKS FOR NANOPATTERNING OR LITHOGRAPHY

## Slide 5: ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΟΡΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΡΩΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΔΟΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (Σύσταση, τοπολογία και δραστικότητα)

## Slide 6: Μέθοδοι Σύνθεσης Πορώδων Πολυμερών
Block Copolymer Self-Assembly Methodology
Direct Synthesis Methodology
Direct Templating Methodology

## Slide 7: Μέθοδος της Αυτο-οργάνωσης Συμπολυμερών
Ο διαχωρισμός φάσεων πραγματοποιείται μέσω της αυτο-οργάνωσης εξαιτίας της μη-συμβατότητας των δύο συστάδων (ελαχιστοποίηση της επιφάνειας επαφής).
Εξαιτίας της χημικής σύνδεσης των δύο συστάδων ο διαχωρισμός περιορίζεται στην νανοκλίμακα.

## Slide 8: Μέθοδος της Αυτο-οργάνωσης Συμπολυμερών
Η διαδικασία της αυτο-οργάνωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ενός συμπολυμερούς είτε μέσω ενός σύνθετου πολυμερούς (συμπολυμερές και κάποιο επιπλέον υλικό).

## Slide 9: Μέθοδος της Αυτο-οργάνωσης Συμπολυμερών
Αυτο-οργάνωση με το συμπολυμερές να αποτελεί τον πόρο
Αυτο-οργάνωση με το συμπολυμερές να αποτελεί τον σκελετό-πλαίσιο και τον πόρο

## Slide 10: Μέθοδος της Αυτο-οργάνωσης Συμπολυμερών-Εκλεκτική Απομάκρυνση της μιας Συστάδας

## Slide 11: Μέθοδος της Αυτο-οργάνωσης Συμπολυμερών-Δημιουργία Γυροειδούς Μορφολογίας

## Slide 13: Απομάκρυνση της μιας Συστάδας με Ηπιότερες Συνθήκες

## Slide 14: Μέθοδος της Αυτο-οργάνωσης Συμπολυμερών
Δύο ή περισσότερες από τις συστάδες του συμπολυμερούς πρέπει να είναι μη συμβατές
Το συμπολυμερές να έχει μικρή κατανομή μοριακών βαρών
Η παράμετρος χ Flory-Huggins, το μοριακό βάρος, η κατανομή, η αρχιτεκτονική, η αναλογία των δύο συστατικών καθώς και τα μονομερή πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα ώστε να ελέγχεται η δομή, το μέγεθος και η δραστικότητα των πόρων.
Τα συστατικά (συστάδα) που θυσιάζεται πρέπει να απομακρύνεται εύκολα χωρίς να καταστρέφεται η νανοδομή.
Ο εναπομείναν πολυμερικός σκελετός-πλαίσιο πρέπει να έχει θερμική, μηχανική σταθερότητα και υψηλή αντοχή στους διαλύτες.

## Slide 15: Αύξηση της Θερμικής και Μηχανικής Σταθερότητας του Πολυμερικού Σκελετού
Δικτύωση (Cross-linking)
Με χρήση ακτινοβολίας UV για δικτύωση του PS
Επεξεργασία με όζον/αέρα για δικτύωση του PS
Με χρήση ακτινοβολίας -γ για δικτύωση του PBd
Με χρήση αέριου 1,4-diiodobutane για δικτύωση της P2VP
Με χρήση dicumyl peroxide για δικτύωση του 1,2-Polybutylene

## Slide 16: Μέθοδος της Αυτο-οργάνωσης Συμπολυμερών
Έλεγχος του προσανατολισμού των νανοδομών πάνω στο υπόστρωμα
Κύλινδροι με κάθετη διευθέτηση πάνω στην επιφάνεια του υποστρώματος
Χρήση κατάλληλου διαλύτη
Γρήγορη εξάτμιση του διαλύτη
Θερμική ανόπτηση
Ανόπτηση παρουσία διαλύτη
Χρήση ενός εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού πεδίου

## Slide 17: Εισαγωγή Δραστικών Ομάδων στο Εσωτερικό των Πόρων

## Slide 18: Νανο-πορώδες Πολυστυρένιο που περιέχει Υδρόφιλους Πόρους

## Slide 19: Εικόνα από SEM

## Slide 20: Δημιουργία Δραστικών Ομάδων στην Επιφάνεια των Πόρων

## Slide 21: Biocompatible Polymer Vesicles from Biamphiphilic Triblock Copolymers and Their Interaction with Bovine Serum Albumin

## Slide 22: pH-Responsive Vesicles Based on a Hydrolytically Self-Cross-Linkable Copolymer
Poly(ethylene oxide)-b-Poly[2-(diethylamino)ethyl methacrylate-co-3-(trimethoxysilyl) propyl methacrylate],
[PEO-b-P(DEA-co-TMSPMA)]
Gold nanoparticles of 3.8 ± 1.5 nm that are confined within the vesicle walls

## Slide 23: Σχηματισμός Πορώδους Μεμβράνης από PS-b-PMMA

## Slide 24: Αυτο-οργάνωση με το συμπολυμερές να αποτελεί τον πόρο
Έχουμε αυτο-οργάνωση του συμπολυμερούς που αποτελεί τον πόρο-πλαίσιο με πολυμερή που προσθέτουμε μέσω διαφόρων μη-ομοιοπολικών αλληλεπιδράσεων.
Βασικές απαιτήσεις
Τα συμπολυμερή είναι συνήθως αμφίφιλα με την μία συστάδα να είναι σε θέση να αλληλεπιδρά με τα προστιθέμενα πολυμερή μέσω μη-ομοιοπολικών δεσμών και να σχηματίζονται έτσι υπερμοριακά δίκτυα.
Τα προστιθέμενα πολυμερή πρέπει να είναι σε θέση να δικτυώνονται ώστε να σχηματίζουν μία σταθερή δομή-πλαίσιο χωρίς ταυτόχρονα να καταστρέφεται το υπερμοριακό δίκτυο που έχει σχηματιστεί με την αυτο-οργάνωση.
Τέλος το συμπολυμερές που αποτελεί τον πόρο πρέπει να απομακρύνεται εύκολα χωρίς να προκαλέι αλλαγές στην δομή του πόρου.

## Slide 25: Αυτο-οργάνωση με το συμπολυμερές να αποτελεί τον πόρο
Βλέπουμε στον πίνακα κάποια παραδείγματα όπου τα συμπολυμερή που αποτελούν τον πόρο είναι τα λεγόμενα Pluronics
PEO-PPEO-PEO και τα προστιθέμενα πολυμερή είναι κάποιες ρητίνες (phenolic, melamine, and urea-phenol-formaldehyde
resins). Οι διαστάσεις των πόρων είναι ιδιαίτερα μικρές και κυμαίνονται μεταξύ 3-8 nm, ενώ η επιφάνεια των πόρων είναι
μεταξύ 200-700 /g.

## Slide 27: Direct Synthesis Methodology
Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορούν να δημιουργηθούν πόροι μετά το πέρας
του πολυμερισμού, την δικτύωση και την απομάκρυνση του διαλύτη από τους πόρους.

## Slide 28: Direct Synthesis Methodology
Κατευθείαν σχηματισμός πορωδών πολυμερών με επιλογή κατάλληλων πολυμερισμών και απομάκρυνση του διαλύτη
Σχηματίζονται έτσι μικρο-, μεσο- και μακροπορώδη πολυμερή
Δημιουργία μόνιμων πόρων σε μεγάλη επιφάνεια
Η δομή των πόρων μπορεί να ελεγχθεί ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μονομερές
Είναι απαραίτητοι αυστηροί περιορισμοί της δομής του μονομερούς και των συνθηκών πολυμερισμού ενώ είναι και ακριβή διαδικασία για να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα

## Slide 29: Covalent Organic Frameworks

## Slide 30: Covalent Organic Frameworks

## Slide 31: Covalent Organic Frameworks

## Slide 32: Template-free fabrication of hierarchical porous carbon based on intra-/inter-sphere crosslinking of monodisperse styrene–divinylbenzene copolymer nanospheres

## Slide 33: Direct Templating Methodology
Εύκολη σύνθεση μιας και υπάρχει το καλούπι
Απόλυτος έλεγχος της δομής των μακρο- και μεσο- πόρων
Εισαγωγή δραστικών ομάδων εντός του πλαισίου είναι εφικτή
Είναι απαραίτητα τα καλούπια (sacrificial) και είναι δύσκολη η δημιουργία πορώδων υλικών σε μεγάλη κλίμακα.
Τα πρότυπα περιλαμβάνουν νανοϋλικά του πυριτίου (π.χ., νανοσωματίδια οξειδίου του πυριτίου), ανοδικό οξείδιο του αργιλίου, και πολυμερικά νανοϋλικά.

## Slide 34: Direct Templating Methodology
Προϋποθέσεις για τον επιτυχή σχεδιασμό πορωδών πολυμερών
Οι επιφανειακές ιδιότητες των επιλεγμένων προτύπων (καλούπια) πρέπει να είναι συμβατές με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνθεση του πολυμερικού δικτύου ώστε να σχηματιστεί όσο το δυνατόν καλύτερο αντίγραφο.
Τα πρότυπα πρέπει να έχουν πολύ καλά καθορισμένες δομές.
Τα πρότυπα πρέπει να μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα (π.χ. πυρίτιο μπορεί πολύ εύκολα να απομακρυνθεί έπειτα από χημική κατεργασία με HF ή NaOH).
Το σχηματιζόμενο πολυμερικό δίκτυο πρέπει να έχει την ικανότητα να αντέχει τις υψηλές διεπιφανειακές δυνάμεις ώστε οι πόροι να παραμένουν σταθεροί μετά την απομάκρυνση του προτύπου.
Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να εισαχθούν δραστικές ομάδες στην επιφάνεια του πολυμερικού δικτύου.

## Slide 35: Συνθήκες Απομάκρυνσης του Καλουπιού

## Slide 39: Porous Polymers Prepared by Direct Templating Methodology

## Slide 40: Preparation of Cross-Linked Polystyrene Hollow Nanospheres via Surface-Initiated Atom Transfer Radical Polymerizations
Hollow micro- and nanospheres are potentially useful as encapsulation agents for controlled release of drugs, catalyst, paints, and enzymes, as transducers for electronics, and as absorption materials for sound.
The sacrificial PMMA outer shell prevented interparticle cross-linking and agglomeration of the PS nanospheres.

## Slide 41: Cross-linked polystyrene hollow nanospheres obtained via UV treatment and HF etching of the silica-g-polystyrene-b-poly(methyl methacrylate) nanospheres

## Slide 42: Synthesis of Thermosensitive PNIPAM-co-PMBAA Nanotubes by Atom Transfer Radical Polymerization within a Porous Membrane
Poly(N-isopropylacrylamide) thermosensitive polymer
LCST 32 °C
Sensors, responsive membranes, drug-delivery vehicles, and anti-fouling surfaces
Grafting of atrp initiator on the membrane’s surface
Synthesis of a copolymer of Poly(N-isopropylacrylamide) and Poly(N,N’-methylenebisacrylamide) by atrp
Synthesis of highly flexible nanotubes after the removal of the template, AAO, (solution of NaOH)

## Slide 44: Polypyrrole self-organized nanopore arrays formed by controlled electropolymerization in TiO2 nanotube template
Solar cells, fuel cells, battery systems, corrosion protection